SMC – Sheet Molding Compound – Tecnologia e acabamento classe  “A”  na Mitsubishi Pajero Sport.

Porta traseira produzida em SMC pela Tecnofibras – Joinville/SC - Brasil

A Tecnofibras, a maior moldadora de peças em SMC – Sheet Molding Compound do Brasil, iniciou em 2004 uma parceria com a MMC Automotores do Brasil, para desenvolvimento e produção da porta traseira da Mitsubishi Pajero Sport.

Como solução técnica a Tecnofibras apresentou como opção,  o SMC – Sheet Molding Compound,  um termofixo conhecido mundialmente e amplamente utilizado no setor automotivo e de ótima performance em substituição às peças em aço (estrutural ou de acabamento).

# Conceito desenvolvido para SMC

“Moldada em duas partes e montada com um sofisticado sistema de adesivagem   desenvolvido internamente pela nossa empresa a Tecnofibras, desenvolvemos parceiro e  adesivos de alta performance, que garante total segurança e alta tecnologia ao produto”, ressalta Alberto de Maio - Gerente Comercial.

Peças internas e externas moldadas em SMC pela Tecnofibras.

Em abril/2009 a Tecnofibras chegou à marca de 16.500 portas produzidas, tendo como destaque a redução de peso obtida na peça para aproximadamente 1/3 do peso da mesma em aço.

A porta atual em SMC pesa 20,56 kg e é moldada em ferramentais de elevada tecnologia e com modernas prensas.

A matéria prima utilizada (SMC - Low Profile) garante a qualidade da peça e seu alto padrão de acabamento superficial, resultando desta forma no sucesso da parceria, atendendo os mais altos padrões de qualidade dos veículos  Mitsubishi.

“Este desenvolvimento somado à outros também em SMC, nos colocou como um dos principais moldadores mundiais em SMC e com presença marcante no Brasil e América Latina. Indiscutivelmente uma nova fase na produção de veículos, caminhões, tratores e máquinas pesadas começa à ser escrita e se consolida com as novas aplicações do SMC também em outros setores tais como, Agribusiness e Energético” afirma Alberto.

# Text boxes

SMC – Sheet Molding Compound

Composto espessado e reforçado com fio roving picado, tendo como principais itens em sua formulação: resina poliéster insaturada éster-vinílica de média ou alta reatividade, fibras de vidro em forma de fio picado, cargas minerais, espessantes, desmoldantes, pigmentos, nano compósitos e aditivos (retardantes de chama, resistência química, intemperismo, altas temperaturas, etc.).

Utilizando o sistema de prensagem e moldagem fechada a quente, suas aplicações têm crescido ano a ano em virtude das inúmeras formulações possíveis.

Nos principais setores, tais como o automobilístico (carros, caminhões, ônibus, trens, máquinas agrícolas e de construção), oferece alta qualidade para superfícies classe A, excelentes propriedades mecânicas para aplicações estruturais e também em motores.   Sua aplicação é bastante ampla, mas com destaque para no setor elétrico onde sua aplicação tem demonstrado ser um excelente material para aplicação em itens que exijam isolamento elétrico (pinos isoladores, cruzetas, peças especiais, luminárias, painéis, etc.).

Ficha Técnica:

Veículo: Mitsubishi Pajero Sport

Montadora: MMC Automotores do Brasil

Início do Projeto: 2004

Início da Produção: Set./2005

Material: SMC-Sheet Molding Compound – Low Profile – Classe “A”

Peso: 20,56 kg

Volume produzido (até Abr./2009) – 16.500 unidades

Descrição: 02 peças (int. e externas) montadas e estruturadas, unidas com adesivos de alta performance.

Fabricante: Tecnofibras – Joinville/SC – Brasil

Contato:

Alberto de Maio

Gerência Comercial

Busscar- Tecnofibras

Fone: 047 3441-1467

amaio@tecnofibras.com.br

Fábrica: Rua Rui Barbosa, 1230 –Bloco B – Zona Ind. Norte - Joinville/SC / Brasil - CEP 89219-521 - Fone: (47) 3441-1455

http://www.tecnofibras.com.br